COMPÓSITOS OBTIDOS A PARTIR DA INCORPORAÇÃO DE CINZA DA CASCA DO ARROZ: PREPARAÇÃO E ANÁLISE TÉRMICA

HERNANDO, José Renato Doreto¹ (jrdoreto@gmail.com); ALVES, Aguinaldo Lenine ²(lenine@uems.com.br); ZANFOLIM, Antonio Parecido³ (zanfolim@uems.com.br); HERNANDO, Isabella Doreto4 (isadoreto@gmail.com); VIANA, Elizandra Biá5 (ebiaviana@gmail.com)

¹ Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados, PIBIC/UEMS

² Docente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados

³ Docente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados

4 Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados, PIBIC/UEMS

5 Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados, PIBIC/UEMS

O beneficiamento do arroz gera como subproduto principal a casca e possui diversas aplicações sendo a geração de energia a mais praticada. No caso da geração de energia pela combustão direta, o resíduo final é a cinza impura. A geração de resíduos na agroindústria tem causado grande preocupação, visto que seu descarte vem desencadeando diversos problemas ambientais, como a poluição do solo, de mananciais e até mesmo do ar, desta forma seu reaproveitamento é essencial para mitigação dos impactos ambientais. Um dos setores mais abrangentes para aplicação desses resíduos é o da construção civil, em concretos e argamassas tornando possível, através de estudos, a destinação final adequada para esses resíduos. Por se tratar de matéria-prima abundante e renovável, a cinza da casca do arroz pode ser empregada como matéria-prima para a obtenção de materiais de construção alternativos. Neste contexto este trabalho visa realizar a análise térmica de corpos de prova cilíndricos a fim de determinar as características térmicas do produto final. A caracterização térmica se deu através da: Análise térmica diferencial (DTA) e Análise Termogravimétrica (TG), essas técnicas permitem obter informações com respeito à: variação de massa e calores de transição. A capacidade que um dado material possui em transferir calor é um parâmetro físico importante na Engenharia, por meio dele é possível estimar, por exemplo, o fluxo de calor através de uma parede. Foram analisadas amostras de concreto com substituição parcial ao agregado miúdo de 5% e 15% de cinza da casca do arroz. Os resultados da análise térmica mostraram que o material utilizado não sofreu nenhuma alteração significativa quando comparado com o concreto de referência com perda de massa e aumento do fluxo de calor só quando submetido a elevadas temperaturas. Portanto, a adição de cinza da casca de arroz em substituição a areia em compósitos de concreto realizadas neste trabalho é indicada nas porcentagens abaixo de 5 e 15% (o material cinza da casca de arroz é muito leve e pouca massa representa um enorme volume) possibilitando uma destinação correta para esse resíduo gerando grandes ganhos ao meio ambiente.

Palavras-Chave: Resíduo, reaproveitamento, TG, DSC.

Agradecimentos: Ao Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC, vinculado à Pró- reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPP/UEMS pela concessão da bolsa de iniciação científica, a INFLEX – Indústria de Embalagens Flexíveis pela concessão de equipamentos do Centro de Pesquisas em Materiais – CEPEMAT/UEMS, a GUACIRA ALIMENTOS pela concessão das cinzas da casca de arroz utilizadas para o desenvolvimento do projeto.