# CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA COMPARATIVA ENTRE OS HÍBRIDOS EUCALYPTUS UROGRANDIS E GRANCAM, VISANDO ÀS INDÚSTRIAS DE PAPEL E CELULOSE.

Instituição: UEMS- Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

# Área temática: Ciências Agrárias»Recursos Florestais e Engenharia Florestal»Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

ALVES, Nicoly Emmely Martinez1 (emmelynicoly22@gmail.com); GONÇALVES, José Evaristo2 (jevaristog@uems.com); OLIVEIRA, Manoel Garcia de3 (manoelquimica12@gmail.com); SANTOS, Alessandra Doloures dos4 (alessandradoloures6@gmail.com).

1 Graduanda de Engenharia Florestal;

2 Laboratório de Biomassa, Biocombustíveis e óleos, Unidade Universitária de Aquidauana - UEMS;

3 UEMS - Unidade Universitária de Aquidauana;

4 Graduanda de Agronomia.

A madeira de espécies comerciais de Eucalyptus é principalmente utilizada pelos setores de celulose e papel, como também para energia e produção de produtos sólidos de madeira. Empresas atuantes nos setores de celulose e papel e produtos madeireiros utilizam o eucalipto para o suprimento direto de matéria-prima, enquanto empresas de outras áreas, como energia. A celulose é um polímero linear com ligações glicosídicas β-1,4 entre unidades D-glicopiranose. Tipicamente, cadeias de celulose em parede celular primária de plantas, têm graus de polimerização (DP) na faixa de 5.000 a 7.500 de unidades de resíduos de glicose; o DP de celulose de madeira é em torno 10.000. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar  físico-quimicamente as características de forma comparativa entre duas espécies de eucaliptos, pertinentes as seguintes variedades: Eucalyptus urograndis e Eucalyptus grancam. Para tanto, foram obtidos os resultados em função dos seguintes experimentos: a) determinação da umidade; b)determinação do teor de combustibilidade; c) determinação do teor cinzas; e) determinação do poder calorífico inferior (PCI) e análise elementar em porcentagem, das amostras (CNH-OS). As atividades realizadas na pesquisa, até o presente momento foram: I) desbaste das árvores de eucalipto (híbridos), no qual os clones desbastados foram selecionados entre quatro talhões, sendo três individuos por talhão. Sendo assim, foram selecionadas 12 árvores do gênero Eucalyptus, sendo 6 do híbrido urograndis – identificado por código 144 e 6 do híbrido grancam - 1277; II) preparação das amostras (separação de casca e alburno), posteriomente ao corte foram coletadas amosas amostras de 20 cm cada, da base e meio de cada clone. No Laboratório de Pesquisa em Biomassa, Biocombustíveis e óleos – LAPEBIO, as amostras foram moídas em triturador, ajustado com peneira de 5 mm, para que as partículas estivessem compreendidas entre 4 e 6 mm; III) Tor de umidade, foram obtidos os valores médio de 7,0713 % para o híbrido 1277 (grancam) e 8,8038 % para o híbrido 144 (urograndis); IV) em análises de combustibilidade, foram obtidos para o grancam o valor médio de 96,8450% e para o urograndis o valor médio de 96,7431% e cinzas o valor médio das amostras foram de 3,1550% para o grancam e 3,2569 % para o urograndis; V) a análise elementar foi realizada em equipamento Espectrometro Ótico de Emissão Atomica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES, Radial) da marca Spectro, modelo Arcos. A quantificação elementar média de ambos os híbridos expressos em porcentagem, tendo como resultado para o 1277: carbono (45,09%), hidrogênio (6,04%), nitrogênio (0,39%), oxigênio  (48,44%) e enxofre (0,03%). Para o 144: carbono (45,67%), hidrogênio (6,29%), nitrogênio (0,45%), oxigênio (47,55%) e enxofre com (0,02%); VI) Determinação do poder calorífico inferior, tendo como resultados médios os valores de 13167,39 (kJ/kg) para o híbrido grancam e 13690,78 (kJ/kg) para o híbrido urograndis.

PALAVRAS-CHAVE: Celulose, eucalipto, características

AGRADECIMENTOS: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; CNPQ – Conselho Nacional de Densenvolvimento Científico e Tecnológico