TÍTULO: SÍNTESE E ESTUDO DE CRISTAIS DE BaF2:Eu2+/Na+ PARA APLICAÇÃO EM CINTILADORES ÓPTICOS

Instituição: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Área temática: Ciências Exatas e da Terra

PALHARES, Ana Carolina Biaca1 (47096@uems.br); ANDRADE, Luis Humberto da Cunha2  (luishca@uems.br); DUARTE, Daniela Fialho3 (danielafialhoduarte@gmail.com).

1 – Discente do curso de Engenharia Física;

2 – Docente do curso de Engenharia Física;

3 – Discente do Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais (PGRN).

Os cintiladores ópticos, amplamente utilizados em instrumentação de detecção de radiação, como dispositivos de imageamento médico, são materiais que convertem a energia de radiação ionizante (como raios-X e raios gama) em sinais ópticos detectáveis. Essa capacidade é resultante da luminescência de elementos pertencentes à classe dos lantanídeos, também conhecidos como Terras-raras, que apresentam diversas características valiosas quando estão em sua forma ionizada. Os objetivos deste projeto são realizar a síntese e estudo de cristais de Fluoreto de Bário (BaF2) dopados com os íons do metal alcalino Sódio (Na+) e do Terra-rara Európio (Eu2+), identificando os efeitos de cada uma das substâncias dopantes nas propriedades físicas e químicas desses cristais (BaF2:Eu2+/Na+), cujo intuito principal de sua aplicação é voltado para os cintiladores ópticos. Para a síntese do material, empregou-se a técnica de crescimento de cristais por Micro-Pulling-Down, que consiste em puxar cristais de uma posição elevada para uma posição inferior por meio de um canal microcapilar em contato com o material fundido na extremidade de um cadinho. Também realizou-se tratamento térmico com Bifluoreto de Amônio (NH4HF2) para compensação do Flúor (F) perdido no processo de crescimento dos cristais. Foram utilizadas diferentes concentrações em fração molar percentual de cada um dos dopantes, obtendo amostras com composições variadas, sendo elas: BaF2:1%Eu2+/5%Na+; BaF2:1%Eu2+/1%Na+; BaF2:1%Eu2+/0%Na+; BaF2:2%Eu2+/3%Na+; BaF2:1%Eu2+/5%Na+; BaF2:2%Eu2+/3%Na+. A caracterização dos materiais obtidos ocorreu por meio de medidas de excitação e emissão óptica. Através das técnicas de caracterização, foi possível calcular o tempo de vida dos cristais obtidos, que varia em uma faixa entre 0,59 µs a 800,2 µs, compreender melhor suas propriedades físicas, químicas e formular hipóteses em relação à influência dos dopantes no comportamento luminescente de cada um. O estudo fornece contribuições importantes sobre as características ópticas desse material. A compreensão detalhada das propriedades luminescentes de materiais como os cristais de Fluoreto de Bário (BaF2) dopados com Terras-raras abre novas possibilidades de otimização de dispositivos de detecção e outras tecnologias que utilizam as mesmas propriedades.

PALAVRAS-CHAVE: Cristais, Luminescência, Terras-raras.

AGRADECIMENTOS: À UEMS e CNPQ por fornecerem os recursos e apoio necessário para o desenvolvimento do projeto, aos colegas de laboratório e a todos os envolvidos. Obrigada!