EXTRAÇÃO DIRETA DE CELULOSE A PARTIR DE BIOMASSA PARA OBTENÇÃO IN SITU DE COMPÓSITOS ECO-FRIENDLY DE SEMICONDUTORES/CELULOSE.

Instituição: CDTEQ – Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Químicas, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, Naviraí, MS, Brasil.

Área temática: Química, Físico Química, Materiais.

STINGHEN, Julia Fruhauf1 (juliafruhaufstinghen@gmail.com); DIAS, Fabricia E. M. (manutec.ali@gmail.com)2; OLIVEIRA, Tarsila M. (tarsila.oliveira@uems.br)3

ANJOS, Ademir dos (piu_floripa@uems.br)3; RODRIGUES, Daniela Cristina Manfroi2 (danimanfroi@uems.br)3.

1 – Acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos UEMS;

2 - Acadêmica do Programa de Pós Graduação em Recursos Naturais, UEMS;

3 – Pesquisadores do CDTEQ e docentes UEMS;

Processos de fotocatálise e adsorção tem sido estudados como métodos eficientes para a degradação fotocatalítica de corantes em águas residuais, os semicondutores mais utilizados são os óxidos metálicos, a extração da celulose a partir da biomassa permite que o material inorgânico de óxido metálico possa ser incorporado ao material orgânico da celulose, formando assim compósitos eco-friendly, neste contexto foi utilizado compostos à base de titanatos e celulose. O objetivo desse trabalho é estudar o desenvolvimento de sínteses compósitos titanato/celulose, utilizando a extração direta a partir da biomassa da cana de açúcar e estimar sua capacidade de remover corantes. Para as sínteses, foram utilizados 5 mL de álcool isopropílico, 50 mL de NaOH 10 M e diferentes proporções de íons Ti4+ e biomassa. A amostra S0 utilizou 100%m/m de biomassa (1,0 g); para a S25 utilizou 75%m/m de biomassa e 25% de isopropóxido de titânio; S50 50% de biomassa; a S75 25% de biomassa e por fim, para a S100 100% de isopropóxido de titânio (5,6 mL de isopropóxido, equivalente a 1 g de TiO2). Todas as sínteses foram levadas para um reator hidrotérmico, em temperatura de 110ºC por 24h, com resfriamento natural. Após isso o produto obtido foi lavado em água destilada até pH neutro e acondicionadas em placas de Petri para a secagem parcial em estufa a 60ºC. Foi realizado a análise de espectroscopia no infravermelho no modo ATR em cristal de Germânio no intervalo de 4.000 a 700 cm-1 com a resolução de 4 cm-1 e 64 scans, observou-se que em todas as amostras contém a presença de uma banda larga localizada na região espectral de 3300-3400 cm-1 característica de ligações OH, referente a vibrações da molécula de água absorvida na superfície da amostra, na amostra S0 há uma banda em 2.891 cm-1 que se relaciona aos estiramentos do grupo C-H. Na região de 2340 – 2350 cm-1 há um pico que se refere a vibração de CO2. Em 1639 cm-1 se confirmou a presença de deformação das hidroxilas presentes na superfície das amostras. Na região espectral de 1030 cm-1 mostram os grupos C-O e C-H da celulose, também se evidenciou em 1200 -1300 cm-1 grupos de C-O-C de hemicelulose e/ou lignina e por fim em 892 cm-1 a ligação metálica de Ti-O. A análise de fotocatálise ocorreu com a irradiação de luz UVC para estimar a descoloração do corante azul de metileno pelos compostos de titanato/celulose formados. A amostra S0 (somente celulose) por ser volumosa e fibrosa desempenhou um trabalho considerável de 62% na remoção do corante por processo de adsorção, visto que ao final a cor da membrana era azul. Já para as demais, ao final do processo sua coloração era arroxeada, estima-se que ocorreu o processo de fotocatálise e adsorção, sendo que a amostra S25 finalizou o processo com a concentração de 94,28%, a S50 alcançou 84,49%, a S75 alcançou 81,53% e a S100 67,13%, ou seja, quanto maior a proporção de titanato no compósito, menor a concentração final do corante e maior a capacidade de remoção deste.

PALAVRAS-CHAVE: Fotocatálise, biomassa, Nanoestrutura.

AGRADECIMENTOS: PIBIC/CNPq, PROPPI/UEMS, UEMS, CDTEQ e GPMNano.