Reaproveitamento de resíduos de madeira para produção energética

Tarcisio Kurt Fehlauer¹; Prof.ª MSc Adriana de Fátima Gomes Gouvêa²

1 Estudante do Curso de Engenharia Florestal da UEMS, Unidade Universitária de Aquidauana ; E-mail: tarcisio_kf@hotmail.com . Aluno bolsista do PFRH-PB 10.

2 Professor(a) do curso de Engenharia Florestal da UEMS, Unidade Universitária de Aquidauana; E-mail: agouvea@uems.br

Resumo

Sabe-se que os resíduos de madeira gerados em toda a cadeia de transformação, desde o corte das árvores até o processo fabril de móveis, representam cerca de 60% da madeira cortada. Estes resíduos se depositados de forma inadequada no meio ambiente podem gerar impactos ambientais irreversíveis. Por estes e outros motivos, conclui-se que é de extrema importância a reutilização desses resíduos por meio da briquetagem a fim de aperfeiçoar o setor produtivo de maneira sustentável.

Sabendo que a geração de energia a partir de resíduos de biomassa provoca certo receio, principalmente quanto à sua eficiência energética, obtenção e transporte. O objetivo deste trabalho é provar a viabilidade da produção de briquetes, visando agregar valor, gerar emprego e dar um destino ambientalmente correto aos resíduos gerados.

O trabalho descreve os processos para produção de briquetes e analisa a qualidade dos briquetes produzidos com diferentes tratamentos, a fim de otimizar os recursos madeireiros explorados evitando assim o uso de lenha que é um grande causador do desmatamento de florestas nativas.

Palavras-chave: briquete, briquetagem, bioenergia, reaproveitamento de resíduos.