UTILIZAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA UV-VIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE FILMES FINOS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO SOBRE SUBSTRATOS DE VIDRO BOROSILICATO COMUM POR DIP-COATING

Everton Antunes Bezerra1; Alberto Adriano Cavalheiro2; Douglas Washington da Silva3; Cinthia Rodrigues Zanata Santos4; Daniela Cristina Manfroi Rodrigues5.

1 Estudante de Licenciatura em Física da UEMS, Unidade de Dourados; E-mail: tom.fisica10@gmail.com. Bolsista UEMS.

2 Professor do curso de  Licenciatura em Química da UEMS, Unidade de Naviraí; E-mail: albecava@uems.br

3 Estudante de Licenciatura em Química da UEMS, Unidade de Naviraí; E-mail: douglas_levis@hotmail.com

4 Estudante de Licenciatura em Química da UEMS, Unidade de Naviraí; E-mail: cinthia_zanata@hotmail.com

5 Estudante de Doutorado em Química - UNESP/Araraquara; E-mail: danimanfroi@hotmail.com

Área Temática da Extensão: Físico-Química Inorgânica.

Resumo

O dióxido de titânio TiO2 é bom fotocatalisador para degradação de micropoluentes orgânicos, mas basicamente dois modos de dispor este material para atuar no meio reacional: na forma de partículas e de filmes finos. Apesar da menor área superficial dos filmes finos, a versatilidade para processos contínuos e regeneração do catalisador trazem vantagens sobre a forma particulada. O processo de imersão, denominado Dip-Coating, é o mais adequado para obtenção de filmes finos, devido ao baixo custo e a capacidade de recobrimento de superfícies irregulares. A caracterização de filmes finos pode ser feita adequadamente por espectroscopia UV-Vis, onde os espectros de modo varredura podem ser usados para determinação das espessuras. O Método de Contagem de Franjas foi utilizado neste trabalho como técnica de determinação de espessura, utilizando espectros de UV-Vis obtidos de filmes finos de TiO2 depositados em substratos de vidro borosilicato pela técnica Dip-Coating.

Palavras-chave: Dióxido de titânio. Filmes finos. Dip-coat. Contagem de Franjas. UV-Vis.

Introdução

Dos eventos pertinentes à passagem da luz de um meio a outro, como a transmissão, a absorção, a reflexão e a refração, apenas a reflexão é levada em conta no cálculo de espessura pela técnica de contagem de franjas. Em filmes finos de materiais transparentes depositados, há duas superfícies transpostas pela luz: ar-filme e filme-substrato. Parte da luz incidente se reflete na primeira superfície, ao mudar de material (ar para filme fino) e parte se reflete na segunda superfície, retornando em direção a fonte de luz. Quanto maior a porção destas ondas refletidas voltando em concordância de fase, mais a superfície se comporta como um espelho e se as ondas refletidas nas duas superfícies forem deslocadas de fase exatamente ¼ de onda, há interferência destrutiva [1-2]. Em modo varredura, em espectros UV-Vis, ocorrerá interferências destrutivas em intervalos regulares, múltiplos da espessura do filme, gerando franjas, permitindo calcular o valor de espessura [3,4].

A utilização deste método em filmes finos de dióxido de titânio vem sendo utilizada com sucesso, pois o dióxido de titânio TiO2 é um semicondutor transparente e que possui uma energia de bandgap adequada para ser utilizado em fotocatálise na forma de filmes finos. Este material é capaz de converter eficientemente a radiação ultravioleta A e B em potencial de carga de superfície, que é aproveitado para converter água e oxigênio molecular em radicais altamente oxidantes de micro-poluentes orgânicos [5-10].

A técnica de recobrimento de substratos por imersão, denominada Dip-Coating, permite otimizar as propriedades estruturais e morfológicas. A natureza físico-química da solução precursora, Além disso, a técnica denominada Dip-Coating é a melhor opção de recobrimento dos substratos, pois permite o recobrimento de grandes superfícies, mesmo irregulares e de difícil acesso. A razão entre a taxa de escoamento e a retenção da solução devido à tensão superficial entre a solução e o material do substrato, permite que alterações de velocidade de emersão resultem em diferentes e controladas espessuras de camadas de filmes, que pode ser determinada por caracterização por espectroscopia UV-Vis seguida da análise por contagem de franjas [11-12].

Materiais e Métodos

Uma solução padrão precursora de dióxido de titânio obtida pelo Método Sol-Gel foi ajustada para preparação dos filmes finos. Previamente, os substratos foram preparados por imersão durante 15 min em potassa etanólica a 10% (KOH em etano absoluto) e mantidos imersos em água destilada por 2 horas. Então, os substratos são lavados com etanol absoluto e levados à secagem em estufa a 150°C por 4 horas antes da deposição dos filmes finos.

Utilizando um dip-coater automatizado da marca Marconi MA765, os substratos foram imersos pelo tempo de 30 segundos na solução precursora e emersos a 0,3 mm.s-1 com 3 diferentes quantidades de camadas de deposição. Quanto o filme for obtido em multicamadas, a camada já depositada será seca brevemente em estufa a 150°C por 15 minutos, antes de receber a próxima camada, para evitar o desprendimento de material gel durante as próximas deposições. Ao final da última deposição, os filmes são levados a calcinação a 450ºC por 2 horas. As amostras de filmes finos foram então caracterizadas por espectroscopia na região do UV-Vis para investigação da energia de bandgap do material e para cálculo da espessura dos filmes por Contagem de Franjas, usando o software livre FTG software - Version 1.02d [3], que relaciona a freqüência e a distância entre as franjas pela equação abaixo, onde N é o numero de franjas geradas para um intervalo de freqüência contínuo ((() e c é a velocidade da luz. Se (( é conhecido, então D pode ser obtido pela contagem do número de franjas N no interferograma correspondente.

Fig. 1: Expressão de calculo de espessura e exemplo de espectro típico para filme fino de TiO2 em substrato de vidro [3].

Resultados e Discussão

A solução precursora de titânio foi agitada por 2 horas e depositadas em substratos de vidro preparados, utilizando um frasco de boca estreita e corpo profundo para facilitar a imersão do substrato no dip-coater, com regulagem de taxa de movimentação e limite de profundidade. Na Tabela 1 e Figura 2, observam-se os resultados da caracterização óptica dos filmes finos. Observam-se os espectros de filmes finos já calcinados inseridos no programa de cálculo de espessura FTG. O número de franjas é dependente da quantidade de deposição, indicando aumento de espessura.

Com 5 deposições, a transparência do filme cai significativamente, se compararmos a região de máxima transmitância nas 3 figuras. Conclui-se que após várias deposições, a espessura se torna tão elevada que o corpo cristalino do filme começa a acumular muitos defeitos ao longo do caminho óptico da luz. Estes defeitos atuam como centros de espalhamento de luz, reduzindo a passagem de luz através do filme substrato.

Ao observar os resultados de bandgap de energia, os valores correspondentes em comprimento de onda e os valores de espessura obtidos, compilados na Tabela 1, constata-se que a fotoatividade está relacionada ao corpo cristalino do filme e, provavelmente, a concentração de defeitos. Filmes obtidos com somente uma deposição exibem bandgap de energia menor do que aqueles com maiores números de deposições, o que pode estar relacionado a defeitos estruturais originários de sucessivos processos de deposição.

A redução do bandgap de energia é crucial para a fotoatividade dos filmes de dióxido de titânio, pois está relacionado com a capacidade de aproveitamento da energia luminosa para a reação oxidativa de matéria orgânica. Reduzir o bandgap é um dos objetivos de muitas pesquisas nesta área, como ponto importante para aumentar a eficiência de fotodegradação. No entanto, ao reduzir o bandgap, a barreira de energia que separa o elétron de seu buraco também diminui, facilitando o processo de recombinação e diminuindo o aproveitamento nos processos de degradação.

Tabela 1: Bandgap de energia (eV), borda de absorção e espessura (nm) obtidos pela Fig. 2.

| Número de deposição | Band gap (eV) | Borda de absorção (nm) | Espessura (nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1dip (Fig. 2.a) | 3.1 | 400 | 90 |
| 3dip (Fig. 2.b) | 3.3 | 380 | 260 |
| 5dip (Fig. 2.c) | 3.2 | 390 | 470 |

a)

b)

c)

Fig. 2: Espectros UV-Vis dos filmes em função do número de deposições: a) 1, b) 3 e c) 5.

Conclusões

Neste trabalho observou-se que as amostras de filmes finos de dióxido de titânio preparadas pelo Método Sol-Gel apresentaram variação de band gap como função do número de deposições. É possível inferir que a qualidade óptica tende a levar a melhores características se os filmes puderem ser obtidos com maiores espessuras, desde que com poucas deposições, por evitar defeitos estruturais oriundos de deposições subseqüentes.

Agradecimentos

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEMS (PROPP), pela concessão de bolsas PIBIC, aos funcionários da Unidade de Naviraí, a coordenação do Curso de Química e a Gerente da Unidade de Naviraí, Inês de Sousa Barba.

Referências

[1]	Opto. Disponível em www.fisica.net/optica/lentes_com_tratamento_antireflexo.pdf (último acesso em 05/06/2011)

[2]	 Anti-reflexive coatings: disponível em: www.absoluteastronomy.com/topics/Anti-reflective_coating. (último acesso 05/05/2001)

[3]	Goldstein, F. 1998. Film Thickness of ‘Thick Thin Films’ by Spectroscopy. Society of Vacuum Coaters. Meeting, Boston, MA.

[4]	Federman, S. R.; Buono, V. T. L.; Vasconcelos, W. L. 2009. Determinação da espessura de filme bioativo SiO2-CaO-P2O5 obtido via sol-gel. Cerâmica, v.55, p.177-180.

[5]	Ferreira, I. V.; Daniel, L. A. 2004. Fotocatálise heterogênea com TiO2 aplicada ao tratamento de esgoto sanitário secundário. Engenharia Sanitária Ambiental, v.9, n.4, p.335-342.

[6]	Silva, C. S. C. G. 2008. Synthesis, Spectroscopy and Characterization of Titanium Dioxide Based Photocatalysts for the Degradative Oxidation of Organic Pollutants. 195p. Doutorado em Filosofia em Química e Engenharia Biológica da Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto – Portugal.

[7]	Lund, H.; Nilsen, R.; Salomatova O.; Skåre, D., Riisem, E. 2008. Solar Cells. Disponível em http://org.ntnu.no/solarcells. (ultimo acesso em 05/05/2011).

[8]	Anpo, M; Kitano, M.; Matsuoka, M.; Ueshima, M. 2007. Recent Developments in Titanium Oxide-Based Photocatalysts. Applied Catalysis A: General, v.325, n.1, p.1-14.

[9]	Cavalheiro, A, Bruno, J, Saeki, M, Valente, J, Florentino, A. 2008. Effect of Scandium on the Strutural and Photocatalytic Properties of Titanium Dioxide Thin Films. Journal of Materials Science. v. 43, p. 602-608.

[10]	Cavalheiro, A. A.; Bruno, J. C.; Saeki, M. J.; Valente, J. P. S.; Florentino, A. O. 2007. Photocatalytic Decomposition of Diclofenac Potassium using Silver-Modified TiO2 thin Films. Thin Solids Films. v. 516, n. 18, p. 6240-6244.

[11]	Federman, S. R.; Buono, V. T. L.; Vasconcelos, W. L. 2009. Determinação da espessura de filme bioativo SiO2-CaO-P2O5 obtido via sol-gel. Cerâmica, v.55, p.177-180.

[12]	Gilmer, G. H.; Huang, H.; Roland, C. 1998. Thin film deposition: fundamentals and modeling. Computational Materials Science, v.12, p.354-380.