PROCESSAMENTO E SINTERIZAÇÃO DA LIGA DE TUNGSTÊNIO USANDO COBRE INFILTRANTE, PARA BLINDAGEM DE RADIAÇÃO

FERREIRA SILVA, Victor Hugo1 (vferreirasilva94@hotmail.ccom); DE SOUZA, Armando Cirilo2 (armando@uems.br); MARTINEZ, Luis Gallego3 (gallego@ipen.br); QUEIROZ, Dalton Pedroso4  (dalton@uems.br);

1 Discente do curso de Engenharia Física da UEMS – Dourados; PIBIC/UEMS;

2 Docente do curso de Engenharia Física da UEMS – Dourados; CEPEMAT/UEMS, INFI/UFMS- IPEN/USP;

3 Pesquisador do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares – IPEN/USP;

4 Docente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados; CEPEMAT/UEMS;

A ciência e tecnologia tem desenvolvido novas metodologias e equipamentos para que seja possível obter novos materiais, como por exemplo, novas ligas, novos compósitos, que possam satisfazer a demanda de diversos setores tecnológicos da área automobilística, energética, aeroespacial e nuclear. Nesse trabalho, o tungstênio entra como elemento base da liga que terá como elemento infiltrante o cobre, numa proporção de 15 a 20% em solução intersticial, com a finalidade de aplicação em um embalado (receptáculo) para transporte de material radiativo. As amostras a serem utilizadas constituem de pó de tungstênio, podendo conter um desses elementos substitucionais Ni, Fe, Cu, Cr, Mo, Ti e Nb. Tais amostras serão produzidas através de sinterização. Para a confecção das amostras, foi realizado a aquisição do pó de tungstênio puro e com distribuição de tamanho de partículas adequado, pesadas segundo o balanço de massa desejado para a composição da liga e submetida ao processo de sinterização. Nesta etapa, usando um forno de fusão com eletrodo não consumível, foi possível obter as amostras. As amostras foram submetidas a preparação metalográfica e a caracterização de microscopia ótica e eletrônica de varredura, onde os resultados apresentados pelas fotos de micrografias, mostraram excelente grau de homogeneidade, confirmando que os parâmetros pré-estabelecidos no forno de fusão estão corretos, o que possibilita a obtenção das ligas para blindagem de radiação.

Palavra-chave:  Tungstênio. Liga. Radiação.

Agradecimentos: Ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC-UEMS, INFI/UFMS. CAPES, FUNDECT e CNPq pela concessão de bolsa.