INCORPORAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO (CAG) EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO EM MICROCONCRETO

SANTOS, Jacielle Elias1 (byjacielle@gmail.com); NEVES, Évelin Caroline Miguel2 (evelincaroline1993@hotmail.com); ROSA, Sara Pereira3 (sara_marcia@hotmail.com); OLIVEIRA, Rony Gonçalves4 (ronyuems@yahoo.com.br); ZANFOLIM, Antonio Aparecido5 (zanfolim@bol.com.br); Alves, Aguinaldo Lenine6 (lenine@uems.br).

1 Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados; PIBIC/UEMS;

2 Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados; PIBIC/UEMS;

3 Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados; PIBIC/UEMS;

4 Docente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados;

5 Docente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados;

6 Docente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados.

A crescente atividade industrial e agrícola, o aumento populacional e o uso incorreto dos recursos hídricos, têm causado poluição das águas dos rios, lagos e reservatórios. Por isso, existem vários métodos e tecnologias para tratar e purificar as águas antes de chegar aos domicílios. Nota-se que a própria população recorre a alguns métodos domiciliares alternativos para tratar e purificar a água que chega às residências antes mesmo de consumi-las, com o uso de filtros comercializados por certas empresas que, na maioria das vezes, não dão uma destinação final adequada aos refis de carvão ativado granulado após sua troca, os quais são descartados como lixo comum, indo para aterros sanitários ou até mesmo lixões. O fato de o carvão ativado granulado ser descartado de maneira incorreta após o uso, e por ser considerado um resíduo perigoso quando em contato com óleos, oxidantes, halogênio e peróxidos, podendo formar gases inflamáveis e vapores perigosos, motiva a busca por novas aplicações que possam agregar a este resíduo uma nova utilidade.  Neste contexto, o presente trabalho propõe uma nova alternativa de reutilização desse carvão ativado granulado como substituição parcial do agregado miúdo para a confecção de microconcreto em obras de pequena responsabilidade na construção civil. A caracterização dos corpos de prova em microconcreto deu-se a partir da determinação da massa especifica seca e massa especifica saturada, absorção de água e índice de vazios curados na idade de 28 dias, e da resistência à compressão curados nas idades de 14 e 28 dias. Os resultados mostraram que os corpos de prova com substituição de 10% de carvão ativado granulado no agregado miúdo se mostrou a mais adequada quando comparada a de 5% de substituição, para a idade de 14 dias, por resultar em uma resistência à compressão média de 31,27 MPa, a mais alta encontrada. No entanto, os corpos de prova com 5% e 10% de substituição, na idade de 28 dias, também apresentaram resultados satisfatórios, de valor aproximadamente igual ou até mesmo superior aos da referência, ou seja, dos corpos sem substituição de agregado miúdo.

Palavra-chave: Reutilização. Filtros.

Agradecimentos: Ao Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (PIC/UEMS), vinculada a Iniciação Científica/ Divisão de Pesquisa - PROPP-UEMS pela concessão de bolsas. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul-FUNDECT pelo apoio financeiro. Ao Laboratório de Caracterização Mecânica do Centro de Pesquisa em Materiais – CEPEMAT/UEMS. A INFLEX pela doação de equipamentos.