OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ÉSTERES A PARTIR DE OLEAGINOSAS POUCO COMUNS DE MATO GROSSO DO SUL

GOMES, Fabiane Charão¹ (fabi.charao1@gmail.com); SIMIONATTO, Euclésio2 (euclesiosimionato@uems.br)

1 Discente do curso de Engenharia de Alimentos da UEMS – Naviraí; PIBEX/UEMS;

2 Docente do curso de Licenciatura em Química e Engenharia de Alimentos da UEMS – Naviraí;

A Noz-da-Índia, Aleurites moluccana pertence à família Euphorbiaceae que é uma planta considerada nativa da Malásia, Indonésia, Filipinas, Ilhas do Pacífico Sul e Havaí. Apresenta-se em ampla distribuição ao longo dos trópicos, que vão desde o clima subtropical muito seco, até tropical com alto índice de umidade. Popularmente conhecida como "Noz Indiana", "árvore Noz vela", entre outros. A amêndoa de A. moluccana é rica em óleos utilizados na fabricação de verniz, sabão, vela, bem como, tanino usado em curtumes. Possui eficácia no tratamento de queimaduras devido a sua propriedade emoliente, assim como, os possíveis benefícios se dão devido a sua posição química altamente poliinsaturada. A fim de estudar a estabilidade oxidativa do biodiesel foi realizado o método Rancimat, através da determinação do Período de Indução. Este trabalho teve como objetivo apresentar os resultados obtidos durante o período de desenvolvimento da bolsa PIBIC, onde inicialmente buscaram-se estudar oleaginosas, e propor utilidades aos óleos vegetais, ao ser estes importantes fontes para à indústria oleoquímica. Estudou-se a composição química do óleo de A. moluccana coletado no estado de MS e foram realizadas reações orgânicas a partir do mesmo. Realizou-se também, uma comparação com a composição química do óleo de A. moluccana caracterizado em diferentes partes do mundo com a região Centro Oeste do Brasil e sua possível influência na qualidade e quantidade de óleo. Inicialmente, pesquisou-se bibliografia com relação à planta e seus frutos a serem estudados, definindo-se os métodos a serem desenvolvidos, realizou-se a coleta e o processamento dos frutos. Obteve-se o óleo através da extração por solventes utilizando o Soxhlet e a concentração por rotaevaporação. Objetivou-se avaliar o rendimento de óleo extraído de A. moluccana, bem como a caracterização dos frutos e análises químicas através da cromatografia gasosa e estudou-se a estabilidade oxidativa dos óleos de frutos obtidos no cerrado do estado de Mato Grosso do Sul. Ao método utilizado, adicionou-se 1000 ppm de antioxidante, porém, não foi suficiente para alcançar o limite de 6h, período de indução, evidenciando a importância de estudos com uma maior concentração do antioxidante utilizado e testes com outros antioxidantes sintéticos e naturais. A NE 14112 e a Resolução nº 07/2008 da ANP estabelecem que todo biodiesel a ser utilizado comercialmente tenha um PI mínimo de 6 horas. Considerando os resultados obtidos, fica evidente que o biodiesel produzido a partir do óleo de A. moluccana, com alto teor de insaturados, não atenderá as exigências da ANP. Com isso o biodiesel metílico e etílico não atenderia a especificação e, num primeiro momento, não poderia ser utilizado como combustível.

Palavra-chave: Aleurites moluccana. Obtenção de Ésteres. Rancimat.

Agradecimentos: Ao Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul – FUNDECT, Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq E ao Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul pela concessão de bolsa de iniciação científica.