Avaliação do comportamento eletroquímico do TBHQ com eletrodo de pasta de carbono modificado com bentonita

ALVES, Thais Silva 1 (thais_081094@hotmail.com); ARRUDA, Gilberto José de 2 (arruda@uems.br);

1 Discente do curso de Química Industrial da UEMS_Dourados; PIBIC/UEMS;

2 Docente do curso de Química Industrial e Licenciatura da UEMS-Dourados;

Antioxidantes são compostos que possuem ação inibidora contra a oxidação de lipídeos em diversos produtos como óleos e gorduras. Essas substâncias podem ser identificadas a partir de diversos metodos como cromatográfia e eletroquímica. Para avaliação do comportamento eletroquimico do antioxidante t-butilhidroquinona (TBHQ), foi utilizado a voltamteria ciclíca como técnica de analise. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento eletroquimico do antioxidante TBHQ frente a um eletrodo de pasta de carbono modificado com bentonita. O eltrodo de pasta de carbono (EPC) foi preparado a partir da mistura dos gráfite em pó e nujol como aglutinante na proporção 75/25 (m:m) o eletrodo de pasta de carbono modificado com bentonita (EPC-B) foi preparado nas mesmas proporções que o anterior, diferenciado somente na adição de 5% de bentonita (Sigma-Aldrich) em sua pasta, ambos foram macerados por um periodo de 40 minutos, para obter homogeneização. A solução de TBHQ foi preparada a partir de um padrão HPLC (SIGMA- ALDRICH) diluído em álcool etílico. No estudo a concentração de TBHQ utilizada foi de 3,08x10-4 mol L-1 em uma célula eletroquímica na presença de 5 mL de tampão BR (pH: 2,0), como eletrólito suporte. Em VC o intervalo de potencial utilizado foi de -0,2V a 1,2V voltando para -0,2V, com uma velocidade de varredura de 50 mVs-1. Os resultados mostraram que o antioxidante TBHQ é uma substância eletroativa, na qual apresentam 2 picos um de oxidação (Ep = 683mV, Ip = 13,46 µA) e outro de redução (Ep = 298 mV, Ip = -7,89 µA), utilizando eletrodo EPC, utilizando o eletrodo EPC-B sua corrente de pico sofre um aumento na corrente de pico de oxidação (Ep = 666 m,V Ip =23,50 µA) e de redução (Ep = 339 mV Ip = -15,75 µA). A corrente de pico sofre um aumento em média de 64,23% e 78,06% para os picos de oxidação e redução, o que comprova que a presença da bentonita torna o eletrodo mais sensível ao TBHQ. Pode ser concluído através dos resultados obtidos que a presença da bentonita no eletrodo aumenta a atividade eletrocatalitica do eletrodo de trabalho.

Palavra-chave: Antioxidantes. Eletrodo de pasta de carbono. bentonita. voltamentria ciclica.

Agradecimentos: Ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC, vinculado à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPP/UEMS pela concessão de bolsa de iniciação científica.