INVESTIGAÇÃO DE ÓXIDOS METÁLICOS COM ACIDEZ DE LEWIS APLICADOS COMO CATALISADORES HETEROGÊNEOS EM REAÇÕES DE TRANSESTERIFICAÇÃO

FISCHER, Eliane Kujat1 (eliannekfischer@gmail.com); MORAIS, Danielly Nascimento2 (dany_spm@hotmail.com); SÁ, Igor Silva de2 (kbca_igor@hotmail.com); BARBOSA, Graciele Vieira3 (grace.navi.21@gmail.com); MEDEIROS, Tiziana Azario de4 (tiziana.medeiros@gmail.com); CAVALHEIRO, Alberto Adriano5 (albecava@gmail.com).

1 Bolsista de Iniciação Científica da UEMS de Naviraí; 2 Colaborador, aluno de graduação da UEMS de Naviraí;

3 Colaborador, aluno de mestrado da UEMS; 4 Colaborador, aluno de doutorado da UEMS;

5 Orientador, Professor da UEMS de Naviraí.

Os catalisadores para a síntese de biodiesel atuam na reação de transesterificação através da formação de radicais intermediários. A catálise homogênea ainda é amplamente utilizada, mas apresenta desvantagem em relação à catálise heterogênea, pois esta possui maior facilidade para purificação dos produtos e subprodutos formados. Cátions de metais de transição com orbitais d preenchidos ou semipreenchidos, tais como cromo, manganês, cobre e zinco, podem afetar a estabilidade da função éster do óleo, por possuírem alto poder eletrofílico, favorecendo as reações de transesterificação. O objetivo deste trabalho foi sintetizar biodiesel via catálise heterogênea utilizando óxidos de metais de transição com propriedades de ácido de Lewis como catalisadores. Foram utilizadas amostras de óxidos de manganês e níquel como catalisadores, pois estes podem ser aplicados com a mesma finalidade de seus íons, para atuar como ácidos de Lewis na função éster, desestabilizando as moléculas de triacilgliceróis e deslocando o equilíbrio para a formação dos ésteres monoalquílicos. As amostras de nitrato de níquel e acetato de manganês II foram inicialmente dissolvidas em água mediante agitação e após, foram precipitadas na forma de hidróxidos metálicos mediante adição de hidróxido de amônio 6mol/L. Os precipitados foram digeridos entre 50 e 60°C por 1 hora e deixados decantar à temperatura ambiente até esfriar. Após, os precipitados foram filtrados e levados para secagem em estufa a 100°C por 24 horas. Cada precipitado foi calcinado e testado cataliticamente para reação de transesterificação de óleo de soja via rota etílica em uma razão molar etanol:óleo de 12:1, com quantidade de catalisador de 2% em massa da amostra. Os ésteres de alquila obtidos após 4 e 5 horas de reação foram separados e analisados por Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Foi observada a formação de éster com maior rendimento quando a amostra de óxido de níquel calcinada a 350°C por 2 horas e triturada foi utilizada, mas somente depois de um processo de reativação superficial executado por um tratamento térmico a 100°C por 30 minutos em forno mufla, antes de sua utilização como catalisador da reação de transesterificação.

Palavras-chave: Biodiesel. Catálise heterogênea. Materiais.

Agradecimentos: Aos órgãos financiadores à Fundect-MS, CAPES e CNPq pela bolsa PIBIC.