UEMS - PESQUISA - ENGENHARIA FÍSICA (UEMS - DOURADOS)

PROCESSAMENTO E SINTERIZAÇÃO DA LIGA DE TUNGSTÊNIO USANDO COBRE INFILTRANTE, PARA BLINDAGEM DE RADIAÇÃO.

Victor Hugo Ferreira Silva (vferreirasilva94@hotmail.com)

Armando Cirilo De Souza (armando@uems.br)

RESUMO

O compósito de tungstênio-cobre é utilizado para um grande número de aplicações, dentre elas estão: contatos elétricos de alta tensão, devido ao alto ponto de fusão do tungstênio e alta condutivade elétrica do cobre; e recépctaculos para blindagem de radiação, devido ao alto coeficiente de atenuação de raios gamma do Tungstênio (W) e a alta maleabilidade do Cobre (Cu), facilitando a usinagem da liga. Outros elementos como Ni, Cu, Co, Mo e Fe também podem entrar como elementos infiltrante na liga. A adição de Níquel (Ni) às amostras melhora a infiltração e a adesão do Cobre e do Tungstênio, funcionando como um ativador da sinterização. A sinterização é o processo termicamente ativado pelo qual um conjunto de partículas de determinado material, inicialmente em contato mútuo, adquire resistência mecânica. Este processo tem como objetivo preencher os espaços vazios do material. Neste trabalho os elementos constituintes das amostras escolhidos foram W-Cu-Ni na proporção 77:20:3. As amostras foram processadas com suas misturas estequiométricas pré-estabelecidas de acordo com a proporção definida. Estas foram submetidas a uma pressão de 5 ton em uma prensa hidraúlica e logo após foram submetidas ao processo de sinterização com taxa de aquecimento de 50ºC/min e patamar de 1250ºC/1hr, 1300ºC/1hr, 1350ºC/1hr e 1400ºC/1hr. Uma atmosfera de argônio foi utilizada durante a sinterização para evitar a oxidação do Cobre. Foram realizadas análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria de Difração de Raios X (EDX), mostrando maior grau de homogênidade e um baixo grau de oxidação do composto aquecido a um patamar de 1350ºC/1hr e 1400ºC/1hr. Portanto, os parâmetros preestabelecidos para o processamento e sinterização das amostras, foram bem sucedidos, mostrando que foi possível se obter as ligas de W20Cu3Ni para realizar análises de raios X de alta energia e de atenuação da radiação gama. Dependendo dos resultados, as mesmas podem vir a ser utilizadas na fabricação de um novo receptáculo para transportes de substâncias radioativas.

Palavras-chave: Tungstênio, Radiação, Sinterização.