ELABORAÇÃO DE UM DISPOSITIVO MULTIFUNCIONAL A PARTIR DE NANOCOMPÓSITOS DE TITANATOS/PRATA

SILVA, Thais1 (thaissilvinhaaa@gmail.com); PESSOA, Kauane Kashiyama1 (kauanekasiyama@gmail.com); SAMPAIO, Julia Bortolusso1 (juliabortolussosampaio@gmail.com); KURAMOTO, Mariana Yumi Simões2 (marianakuramoto@gmail.com); DIAS, Fabricia Emanueli  Moreira3 (manutec.ali@gmail.com); RODRIGUES, Daniela Cristina Monfroi4 (danimanfroi@hotmail.com).

1Discente do curso de Engenharia de alimentos  UEMS –Naviraí,

2Discente do curso de Quimíca  UEMS – Naviraí;

3Discente do Programa de pós graduação em Recursos Naturais – Naviraí;

4Docente do curso Quimíca  UEMS – Naviraí.

Proteger o meio ambiente vem sendo cada vez mais importante, e a nanotecnologia oferece a perspectiva de grandes avanços que podem melhorar a qualidade de vida e ajudá-la. A fim de preservar, recuperar e desinfetar o meio ambiente, este trabalho visa sintetizar nanocompósitos de titanato / prata para aplicações na eliminação de contaminantes orgânicos. Para realizar isto, o material NaTiNT foi sintetizado pela primeira vez pelo método hidrotérmico durante 24 horas a 110 ° C e o anatase de óxido de titânio foi usado como precursor. Para isso, foram adicionados 0,5 g de TiO2 a 50 mL de solução de NaOH 10 M, após a síntese as amostras foram lavadas com água destilada até atingir pH = 7 e posteriormente secas à temperatura ambiente. Em seguida, as modificações foram feitas com prata nas porcentagens de 1%, 5% e 10%, com solução de NaBH4 para promover a redução de prata na superfície dos nanotubos, à temperatura ambiente e na ausência de luz. O material foi caracterizado por espectroscopia Raman e aplicado à adsorção de corante e fotocatálise (luz UV-C), onde a prata foi inserida de forma eficiente na estrutura durante o processo da sintese, pois apresentou picos caracteristicos próximos a 200 cm-1 comprovado a presença de nanopartículas. Os resultados obtido através da fotocátalise foram que, a amostra NaTiNT apresentou 75% de fotocátalise até o final do experimento. No entanto, a amostra Ag 5% apresentou melhor descoloração fotocatalítica do corante azul de metileno. E quanto maior a quantidade de prata metálica adicionada na superfície do nanocompósito, maior a capacidade e velocidade de adsorção e menor a atividade fotocatalitica.

Palavras-chave: Nanotecnologia, Método hidrotérmico, Raman.

Agradecimentos: Ao  professor Dr. Rony Gonçalves de Oliveira pela realização das análisas de espectroscopia Raman.