OBTENÇÃO DE NANOESTRUTURAS DE TITANATOS PARA APLICAÇÃO COMO MATERIAL BACTERICIDA

PESSOA, Kauane Kashiyama1 (kauanekasiyama@gmail.com); SILVA, Thais1 (thaissilvinhaaa@gmail.com); SAMPAIO, Julia Bortolusso1 (juliabortolussosampaio@gmail.com); KURAMOTO, Mariana Yumi Simões2 (marianakuramoto@gmail.com); DIAS, Fabricia Emanueli  Moreira3. (manutec.ali@gmail.com); RODRIGUES, Daniela Cristina Monfroi4 (danimanfroi@hotmail.com).

1Discente do curso de Engenharia de alimentos  UEMS –Naviraí,

2Discente do curso de Química  UEMS – Naviraí;

3Discente do Programa de pós graduação em Recursos Naturais UEMS– Naviraí;

4Docente do curso Química  UEMS – Naviraí.

O objetivo deste trabalho é sintetizar semicondutores nanoestruturados a partir de um precursor alcóxido, modificando sua estrutura com cobre a ser aplicado na descontaminação de meios aquosos. O material foi sintetizado pelo método hidrotérmico utilizando o isopropóxido de titânio IV hidrolisado em meio básico como precursor. Foram adicionados 5 mL de isopropóxido de titânio IV a 50 mL de NaOH a 10 M, tratados a 110 durante 24 h. Em seguida, a amostra foi lavada em água destilada até pH = 7 e seca em temperatura ambiente. Modificações com cobre a 1%, 5% e 10% m / m foram feitas por troca iônica com solução de nitrato de cobre sob agitação à temperatura ambiente. O material foi caracterizado por espectroscopia Raman confirmando a presença de nanoestruturas no experimento, apresentando picos característicos próximo a 300cm-1 . Foi aplicado à adsorção e fotocatálise do corante azul de metileno. Verificou-se que a amostra não modificada adsorve 85% do corante até ao final da experiência. A modificação com cobre em alta concentração (10% m / m) diminui a disponibilidade de sítios ativos para adsorver o corante, adsorvendo 7% de corante. Enquanto a adição de 1% adsorve 80% de corante. Com a Adição do Cobre 5% adsorve 82% do corante, sendo a maior adsorção entre as modificações com o cobre. No experimento de fotocatálise, o corante azul de metileno sob irradiação de luz UV-C manteve-se em tons azulados e o mesmo comportamento foi observado, em outras palavras 1% de cobre teve menos atividade fotocatalítica, enquanto 10% foi melhor que o puro amostra, apresentando um ótimo resultado fotocatalítico.

Palavras-chave: fotocatálise, nanoestruturas, isopropóxido

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq Universal 01/2016- 422720/2016-0) pela concessão de bolsa de iniciação científica, e ao professor Doutor Rony Gonçalves de Oliveira pela realização das analises de espectroscopia Raman.