ESTUDO COMPARATIVO DE ARGILAS SINTÉTICAS E NATURAIS DA REGIÃO DE NAVIRAÍ-MS, VISANDO APLICAÇÃO EM PROCESSOS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA

OLIVEIRA, Robert Rodrigues1 (oliveirarobert96@gmail.com); HISANO, Cintia1 (cintiahisano@yahoo.com.br); CAVALHEIRO, Alberto Adriano4 (albecava@gmail.com)

1 Discente do curso de Licenciatura em Química da UEMS Naviraí;

2 Discente do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da UEMS;

3 Docente do curso de Licenciatura em Química da UEMS Naviraí e do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da UEMS.

Os argilominerais presentes no solo variam em textura, composição e componentes adsorvidos. A maior parte das argilas é composta de filossilicatos hidratados, contendo silício, alumínio e ferro como elementos estruturantes e íons sódio, potássio, cálcio e também magnésio como espécies de adsorção. São minerais formados por intemperismo das rochas e reações químicas em meio aquoso. As argilas apresentam a propriedade de plasticidade e, por isso, exerceram e exercem papel importante na sociedade, desde o armazenamento de cereais e cozimento de alimentos na antiguidade, até como matéria prima para construção civil, tintas, cosméticos, fármacos, e matrizes adsorventes em vários ramos de atividade. As argilas são usadas para purificação da água há muito tempo, mas recentemente seu uso na forma sintética purificada vem ganhando mais espaço, em virtude do aumento da contaminação por poluentes orgânicos diversos. A hidrotalcita sintética é um hidróxido duplo lamelar de magnésio e alumínio com íons carbonatos intercalados e possui grande capacidade de adsorção de uma infinidade de poluentes orgânicos com polaridade química. Neste trabalho, foi proposto a coleta de amostras de argilas naturais no córrego do Touro em Naviraí-MS, incluindo seu processamento e análise de teor de umidade, textura, morfologia e estrutura. Também foi proposta síntese de uma amostra de hidrotalcita sintética carbonatada de magnésio e alumínio e sua caracterização. A etapa de coleta das argilas naturais foi bastante trabalhosa devido ao estágio alarmante de degradação ambiental que se encontram as nascentes próximas ao município de Naviraí-MS. O córrego do Touro é margeado pelo norte por grandes áreas agrícolas e recebe também efluentes industriais de fábricas têxteis e fecularias, com grande carga de corantes e outros poluentes. Ao sul, o córrego é margeado por bairros sem qualquer infraestrutura sanitária, recebendo esgotos clandestinos e também rejeitos de construções e lixo doméstico. O fio de água neste córrego já se encontra 3 metros abaixo da barranca e muitos dos depósitos de argilas antigos foram erodidos. As argilas coletadas nas margens deste córrego apresentaram-se bem distintas, sendo que apenas uma delas, exibiu textura argilosa preservada, com teor de umidade retida acima de 50 % e baixa quantidade de material particulado fruto de erosão do solo, em especial material arenoso. São estes dados que reforçam a necessidade de obtenção de argilas sintéticas de alta pureza, como a hidrotalcita obtida neste projeto.

Palavras-chave: Recursos Naturais, materiais mesoporosos, precipitação, caracterização textural.

Agradecimentos: UEMS (Bolsa PIBIC-AAF); CNPq, CAPES, FUNDECT-MS, FINEP.