CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ANATÔMICA DE MADEIRAS NATIVAS DO ECÓTONO CERRADO/PANTANAL

ARRUDA JUNIOR, Joilson Magalhães de1 (joilsonmagalhaes11@hotmail.com); MUNIZ, Shara Estefany Amorim1 (shara-1@hotmail.com); SILVA, Aline Cardoso da1 (alineacs98@hotmail.com); RIBEIRO, Eliane Alves1 (eliane.alvesribeiro@outlook.com); COSTA, Emerson Belarmino2 (emersonbelarmino@hotmail.com); GOUVEA, Adriana de Fátima Gomes3 (agouvea@uems.br)

1Discente do curso de Engenharia Florestal da UEMS – Aquidauana;

2Discente do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UEMS – Aquidauana;

3Docente do curso de Engenharia Florestal da UEMS – Aquidauana.

O território brasileiro apresenta uma ampla e variada diversidade em suas espécies vegetais nativas. Algumas espécies, através de estudos, vêm demonstrando elevado potencial para uso e produção. Para se obter informações à respeito da madeira são utilizadas avaliações anatômicas e a químicas, cuja avaliação, indica características das espécies, servindo como base para outros estudos. O objetivo deste trabalho foi caracterizar três espécies florestais nativas do ecótono Cerrado/Pantanal. As espécies avaliadas foram: a Vatairea macrocarpa (amargoso), Amburana cearensis (amburana) e a Astronium sp. (gonçalo-alves). O estudo foi conduzido na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Aquidauana (UEMS, UUA). As amostras foram obtidas na região de Aquidauana/MS. Foram retirados discos à 30cm da base das espécies avaliadas, sendo que para a caracterização anatômica foram utilizados corpos-de-prova do cerne periférico das madeiras, e para a caracterização química foram analisados separadamente a região do cerne e alburno. As análises realizadas foram: extrativos totais, lignina total e inorgânicos. O experimento fora conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) de comparação de médias, e fatorial 3x2 para a caracterização anatômica e química, respectivamente.  Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e comparação de médias, pelo teste de Tukey (5% de significância), utilizando o software estatístico Sisvar. As espécies florestais nativas possuem comportamento diferente, quando comparadas as comerciais (Eucalyptus spp.). Para as características dos vasos, as três espécies avaliadas possuíram classificação como pequenos e pouco numeroso, destacando a amburana (152,693 μm), e o gonçalo-alves (8,242 N.mm-²), para diâmetro tangencial e frequência, respectivamente. Para os valores de extrativos totais, foram encontrados os maiores valores na região do cerne para todas as espécies, destacando a amburana (16,99%). A lignina total variou de 19,03%-32,04% entre as espécies e as posições, com ênfase para o gonçalo-alves, possuindo média de 63,11% (cerne/alburno). Os valores de cinzas possuíram interdependência entre as espécies, sendo a amburana (1,58%), seguido pelo gonçalo-alves (1,10%) e amargoso (0,67%). Estas caracterizações das espécies, demonstram o potencial de uso das mesmas, na cadeia produtiva do setor florestal, baseado em seus valores obtidos, como a elevada porcentagem de lignina presente no gonçalo-alves, conferindo-o resistência, e demonstrando seu potencial uso na serraria.  A amburana por possuir elevada quantidade de extrativos totais, apresenta-se um risco a abrasão durante o processamento mecânico de toras. O projeto possui considerada significância para a comunidade cientifica, devido à falta de informações e escassez de dados sobre estas espécies, estando até mesmo diante de novos materiais genéticos para uso futuro.

Palavras-chave: anatomia, extrativos, madeira.

Agradecimentos: A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), ao Laboratório de Propriedades e Identificação da Madeira (LAPIM-UEMS), ao Ministério Público Estadual – MS e a Polícia Militar Ambiental - MS