CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DO COMPÓSITO WNiCu PARA ATENUAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA

GAMA, Rodrigo Marques1 (vareja775@gmail.com); PEREIRA, Munir Alexandre Papa2 (muniralexandre@gmail.com); DE SOUZA, Armando Cirilo 3 (armandocirilo@yahoo.com).

1Discente do curso de Engenharia Física da UEMS – Dourados;

2 Discente do curso de Engenharia Física da UEMS – Dourados;

3 Docente do PPG em Ciência dos Materiais – INFI/UFMS – IPEN/USP - CEPEMAT/UEMS – Aquidauana;

O tungstênio apresenta algumas propriedades mecânicas que o torna muito eficaz para atenuação da radiação gama.  Alguns produtos que utilizam desse elemento são: escudos para radiografia com raios gama, blindagem em máquinas de tratamento do câncer, receptáculos de fontes radioativas. Uma dificuldade em se trabalhar com tungstênio é questão da grande afinidade com oxigênio em baixa temperatura, oque acarreta a oxidação durante processo de sinterização de ligas de tungstênio a temperatura de 800 a 1300 graus Celsius. Justificando o interesse desse trabalho que tem como objetivo a caracterização microestrutural da liga WNiCu utilizando os elementos β-estabilizadores de oxidação no processo de sinterização da liga.  A metodologia foi realiza uma mistura mecânica dos pós de Ni e Cu até obter uma boa homogeneidade, sendo submetida ao processo de prensagem isostática obtendo as amostras de forma cilíndricas e em seguidas sinterizadas a uma temperatura de 9000C, mantendo esse patamar por 1 hora, usando uma atmosfera inerte com fluxo continuo de argônio, em um forno UHV (Ultra-Alto-Vácuo) pertencendo ao LNNA no INFI-UFMS.   Todas as amostras passaram pelo processo metalográfico de lixamento e polimento. As caracterizações de microdureza Vickers foram realizadas no LNNA, onde o procedimento e cálculos são realizados pelo software que nos fornece o controle da força que está sendo aplicada e os resultados sobre a dureza do material; a microscopia eletrônica de varredura onde a formação da imagem se da através da captura de elétrons secundários que são emitidos pela amostra após um feixe eletrônico varrer toda a superfície, foram realizadas no MULTILAN-MEV no INFI-UFMS. Os resultados da microdureza mostraram que as amostras com maior concentração de Ni e sinterizadas a 9000C mostraram maior resistência mecânica e as micrografias obtidas mostraram uma morfologia homogênea antes e após o processo de sinterização, ou seja, sem a presença de formação de oxidação. Os resultados das analises comparados com a literatura, mostraram que os parâmetros pré- estabelecidos nesse trabalho podem serem utilizados na preparação de novas ligas utilizando o tungstênio como elemento atenuador da radiação gama.

Palavras-chave: Tungstênio, Radiação Gama, Sinterização.

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor